# BETÓNOVÉ  TVÁRNICE  BETONG BST, 15 a 10

Betong 10 	Betong 15

Priebežná	Rohová	Priebežná	Rohová

POPIS :

Škrupinové tvarovky BETONG BST sú vyrábané z betónu na stacionárnom vibrolise.

Zloženie : čistý drtený dolomitický vápenec frakcie 0-4 a 4-8, cement, voda.Tvarovky majú  presné rozmery, rovné steny, ostré hrany, sú pravouhlé a majú plné dná.

Hrúbka steny tvarovky : 18 mm.

Štruktúra povrchu : granulometrická.

Tvarovka BETONG 10 a 15 - priebežná :	plné dno po celej ploche, z oboch  strán výrezy pre zámky

Tvarovka BETONG 10 a 15 - rohová :	z jednej strany presný ostrý roh, z druhej strany výrez pre zámok, deliaca medzera pre delenie  245/245 mm, priebežný armovací otvor pre armovanie rohov budov  , alebo vytváranie  železobetónových stĺpikov v stene.

TECHNICKÉ DÁTA: 	FYZIKÁLNÉ ÚDAJE :

Rozmery:	šírka	- Betong 10	97	mm	Hmotnosť  m2 (priemer) :    - Betong 10                         103  kg

- Betong 15	147	mm		      - Betong 15                        151   kg

dĺžka	490	mm	Trieda objemovej hmotnosti :

- Betong 10 – priebežná   	1000 kg/m3

výška	190	mm		- Betong 10 - rohová	1100	kg/m3

Hmotnost: 	- Betong 10 -priebežná	10,0	kg		- Betong 15 - priebežná	1005	kg/m3

- Betong 10 -rohová	11,0	kg		- Betong 15 - rohová	1032	kg/m3

- Betong 15 -priebežná	15,0	kg

- Betong 15 -rohová	15,4	kg

Počet tvaroviek v bm	2	ks

Počet tvaroviek v m2:	10	ks

Počet tvaroviek v m3

- Betong 10	100	ks

- Betong 15	67	ks

Hrúbka steny bez omietky:

- Betong 10	97	mm

- Betong 15	147	mm

POUŽITIE :

Betónové tvarovky  BETONG BST 10 a 15 sú vhodné pre zvislé steny o hrúbke  97 mm a 147 mm. Tvarovky sa při murovaní ukladajú dnom hore na zraz  vedľa seba  , aby štrbiny boli orientované kolmo na tepelný tok a prebiehali v smere kolmom na uloženú špáru. Spájajú sa  polosuchou betónovou  zmesou , ktorá se vytvorí  zmiešaním 500 kg piesku  so 75 kg cementu.

Táto zmes musí mať  vhodnú  konzistenciu ,  aby bolo tiež možné vyplniť vzniknuté zámky medzi tvarovkami , prípadne armovacie  otvory. Armovanie  otvorov , rovnako  tak ako návrh  dilatačných špár   dlhých súvislých múrov  bez otvorov musí posúdiť odborný projektant.

BALENIE :

Palety:	100 x 100	cm

Množstvo na palete : Betong 10	100	kusov   ( 70 ks priebežná, 30 ks rohová )

Betong 15	70	kusov   ( 50 ks priebežná, 20 ks rohová )

Hmotnosť palety :	Betong 10	1055	kg

Betong 15	1083	kg

Na  tvarovky BETONG  vydal  TSÚS Bratislava  certifikát č.1602B / 02 / 0014 / 1 / C / C04 dňa 12.2.2002 .